## Slide 1: Kuliah 02: TEKNOLOGI PEMBENTUKAN Program Studi: Teknik Mesin
“Program Pembelajaran Kolaboratif”
Dosen Pengampu :
1). Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti M.Si, IPM, ASEAN Eng. (Institut Teknologi Indonesia)
2). Victor Danny Waas, ST., MT. (Universitas Pattimura)

## Slide 2: Rekristalisasi
Logam yang terdeformasi kristalnya mengalami distorsi, di dalam kristal menjadi banyak slip dan terdapat banyak dislokasi, susunan atom tidak lagi teratur seperti yang seharusnya. Pada temperatur rendah atom-atom itu tidak dapat kembali pada posisi yang seharusnya.
Bila logam yang terdeformasi ini dipanaskan maka atom dalam butiran kristal yang terdistorsi tersebut akan memperoleh energi untuk menyusun diri kembali menjadi kristal yang sempurna. Secara bertahap atom-atom tersebut akan membentuk kristal baru yang tidak lagi terdistorsi, proses ini dinamakan rekristalisasi.
Rekristalisasi adalah pertumbuhan butir baru pada material seiring dengan pertambahan temperatur.
Rekristalisasi biasanya disertai dengan pengurangan kekuatan dan kekerasan material dan peningkatan keuletan secara simultan.

## Slide 3: Mekanisme Rekristalisasi
Seperti halnya kristalisasi, rekristalisasi berlangsung dengan mekanisme pengintian (nucleation) dan pertumbuhan butir (grain growth), dimulai dengan pengintian diikuti dengan pertumbuhan butir
(A), (B) dan (C) menunjukkan 3 tahapan pembekuan dendritik suatu logam murni.
(D) gambaran 3 dimensi dari dendrit yang sedang tumbuh

## Slide 4
Sebelum terjadi rekristalisasi terlebih dulu terjadi recovery, lepasnya tegangan dalam yang berupa tegangan elastis dalam kristal.
Selama proses deformasi sebenarnya ada sebagian atom yang tergeser dari posisinya tetapi belum melepas ikatannya dengan atom pasangannya.
Seharusnya atom-atom ini akan kembali ke posisinya semula bila pengerjaan selesai, tetapi ternyata tidak dapat kembali karena terkunci oleh kristal lain. Tegangan inilah yang akan hilang pada awal pemanasan (recovery).

## Slide 5
Dengan berlangsungnya rekristalisasi selain terjadi perubahan kristal juga akan terjadi perubahan sifat mekanik.
Pada tahap recovery belum tampak ada perubahan struktur kristal, sehingga juga belum ada perubahan sifat.
Perubahan sifat mulai terjadi pada saat memasuki tahap rekristalisasi, kekuatan dan kekerasan mulai turun sedang keuletan akan naik (kekuatan, kekerasan dan keuletan ini adalah yang diukur setelah logam didinginkan).
Perubahan tersebut masih berlangsung terus sampai tahap grain growth, tahapan dimana butiran baru berkembang jadi lebih besar.

## Slide 9
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rekristalisasi
Jumlah Deformasi, semakin besar jumlah deformasi semakin mudah rekristalisasi terjadi.
Temperatur, semakin tinggi temperatur maka material lebih cepat mencapai rekristalisasi.
Waktu, semakin lama waktu rekristalisasi maka presentasi yang terkristalisasi juga semakin banyak.
Ukuran Butir, semakin kecil ukuran butir awal, maka makin banyak batas butir, maka setelah deformasi akan mudah terjadi rekristalisasi.
Komposisi (Paduan), rekristalisasi mudah terjadi pada paduan dibandingkan pada logam murni.

## Slide 10: Pengerjaan Dingin dan Pengerjaan Panas

## Slide 11
Definisi teknis dari pengerjaan panas dan dingin mengacu pada suhu rekristalisasi logam.
Pengerjaan panas terjadi ketika logam berubah bentuk di atas suhu rekristalisasi.
Sebaliknya, pengerjaan dingin terjadi ketika logam dideformasi di bawah suhu rekristalisasi.

## Slide 12: Temperatur Rekristalisasi
Temperatur rekristalisasi adalah temperatur pemanasan kembali dimana rekristalisasi tepat selesai dalam satu jam.
Temperatur rekristalisasi selain tergantung pada jenis logamnya, juga tergantung pada derajat deformasi yang dialami sebelum pemanasan, makin tinggi derajat deformasi makin rendah temperatur rekristalisasinya.
The grain structure of a low carbon steel produced by cold working: (a) 10% cold work, (b) 30% cold work, (c) 60% cold work, and (d) 90% cold work

## Slide 13
Temperatur rekristalisasi merupakan perubahan struktur kristal akibat pemanasan pada temperatur kritis di mana untuk temperatur kritis pada baja karbon adalah pada 723°C.
Sehingga dapat diartikan lebih lanjut bahwa temperatur rekristalisasi adalah suatu proses dimana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk didalamnya.